表5  食品纸容器产品生产企业必备的检验设备

| 序号 | 产品品种 |  |  | 检验设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸袋 | 纸质袋 | 1. 定量取样器（±1.0%） 2. 天平（精度0.01g/0.001g） 3. 紫外分析仪 4. 直尺 (精度1mm) |  |
|  |  | 淋膜纸袋 | 1. 紫外分析仪 2. 直尺 (精度1mm) |  |
|  |  | 涂蜡纸袋 |  |  |
| 2 | 纸罐 | 纸板类罐 | 1.卡尺 (精度0.02mm) 2. 紫外分析仪 |  |
|  |  | 圆柱形复合罐 | 卡尺 (精度0.02mm) |  |
|  |  | 其它复合罐 |  |  |
| 3 | 纸杯 | 淋膜纸杯 | 1. 量筒或天平（精度0.01g） 2. 规格量具(精度0.02mm) 3 紫外分析仪 |  |
|  |  | 涂蜡纸杯 |  |  |
| 4 | 纸餐具 | 纸板餐具 | 1. 定量取样器（±1.0%） 2. 天平（精度0.01g） 3. 紫外分析仪 |  |
|  |  | 淋膜纸餐具 | 1. 量筒 2.直尺 (精度1mm) 3.紫外分析仪 4.恒温烘箱（±1℃） |  |
|  |  | 纸浆模塑餐具 |  |  |
| 5 | 纸盒 | 纸板盒 | 1. 定量取样器（±1.0%） 2. 天平（精度0.01g） 3. 紫外分析仪 4. .直尺 (精度1mm) |  |
|  |  | 淋膜纸盒 | 1. 紫外分析仪 2 .直尺 (精度1mm) |  |